ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЭКСПОРТНЫЕ СЕВЕРНОЙ СОРТИРОВКИ ЕЛОВЫЕ И ПИХТОВЫЕ
Технические требования по ГОСТ 26002-83 и ГОСТ 24454-80
	№
	Показатель, признак, порок древесины, его расположение
	Требования по сортам

	
	
	Бессортные
(1-3 сорт)
	4 сорт
	5 сорт

	1
	Порода древесины
	ель, пихта

	2
	Номинальная длина, м
	от 1,5 и более с градацией 0,3, от 0,45 до 1,35 с градацией 0,15

	3
	Отклонения от номинальной длины, мм
	от -12 до +25

	4
	Номинальная толщина, мм
	16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100

	5
	Отклонения от номинальной толщины, мм, при толщине:
менее 50 мм
	от -1 до +2

	
	50 мм и более
	от -2 до +3

	6
	Номинальная длина, мм
	75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275

	7
	Отклонения от номинальной ширины, мм
	от -2 до +3

	Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и по ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75. Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями размеров не должно составлять более 25% от общего количества пиломатериалов.

	8
	Сучки сросшиеся здоровые круглые и овальные, наименьший учитываемый размер - допускаемый размер (в скобках - допускаемые размеры при отсутствии загнивших гнилых и табачных сучков), мм / среднее количество сучков на 1 м длины (в скобках - на всей длине пиломатериалов), шт.:
на наружной пласти:
при толщине от 50 до 100 мм
	допуск., (70-75)/(1-2)
	допускаются

	
	при толщине от 25 до 44 мм
	38-50/1, (50-63)/(1-2)
	

	
	при толщине от 16 до 22 мм
	38-50/1, (50-63)/(1-2)
	

	
	при ширине 75 мм всех толщин - размер сучков, прцоенты ширины
	50
	67
	доп.

	
	на внутренней пласти, количество сучков
	по нормам для наружной пласти
	допускается

	
	на кромках и ребрах (на всю длину), при толщине:
от 50 до 100 мм
	44-50/(1-3)
	допускаются

	
	от 25 до 44 мм
	19 мм - 75% толщины / (3-5)
	

	
	от 16 до 22 мм
	13 мм - 100% толщины / (2-4)
	

	
	на торцах (на каждом)
	до 25/1
	допускаются

	9
	Сучки сросшиеся здоровые продолговатые, разветвленные, в т.ч. выходящий на ребро и сшивные
	допускаются на внутренней пласти: размер - по нормам для круглых и овальных сучков, в общем числе сросшихся круглых и овальных

	10
	Сучки несросшиеся здоровые, загнившие, гнилые и табачные, размер, мм / количество сучков на всей длине пиломатериала (в числе сросшихся здоровых), шт.:
пластевые при толщине:
от 50 до 100 мм
	30-50/3-6
	допускаются

	
	от 25 до 44 мм
	20-25/2-4
	

	
	от 16 до 22 мм
	16-22/1-3
	

	
	при ширине 75 мм всех толщин, размер, проценты ширины
	33
	50
	доп.

	
	сквозные пластевые загнившие, гнилые и табачные:
при толщине:
от 50 до 100 мм
	не допускаются
	38/доп.
	доп.

	
	от 16 до 44 мм
	не допускаются
	25/доп.
	доп.

	
	при ширине 75 мм всех толщин, размер, проценты ширины
	33
	50
	доп.

	
	на кромках и ребрах,
при толщине:
от 50 до 100 мм
	16-25/2-4
	допускаются

	
	от 25 до 44 мм
	13-19/1-3
	

	
	от 16 до 22 мм
	6-10/1-2
	

	
	Отверстий от выпавших несросшихся сучков:
на пластях, размер, мм, при ширине:
от 75 до 125 мм
	не допускаются
	32

	
	150 мм и выше
	
	38

	
	на кромках, глубина, проценты толщины
	67
	100 с выходом на наружную пласть до 2 мм
	доп.

	11
	Сучки несросшиеся торцовые
	не допускаются
	допускаются

	Примечание 2: Размер сучков определяют по наименьшему диаметру. Размер сучка на ребре определяют по длине сечения сучка на ребре пиломатериала, на них распространяют нормы допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучка в кромку определяют по расстоянию между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру. 
Примечание 3: Количество сучков, указанное с интервалом, означает, что меньшее значение относится к коротким пиломатериалам (длина до 2,40 м), и большее значение - к длинным (длина 2,70 м и более). 
Примечание 4: Сросшимися считают сучки на одному пласти сросшиеся по всему периметру, а на другой - несросшиеся. 
Примечание 5: Сучки с размерами менее указанных в таблице не учитывают. 
Примечание 6: У бессортных пиломатериалов не допускается одновременное наличие несросшихся сучков, трещин и заболонных грибных окрасок с максимально допустимыми размерами.

	12
	Трещины боковые пластевые, длина, проценты длины пиломатериала:
несквозные
	75 с выходом на один торец глубиной до50% толщины п/м, без выхода из торца в кромки
	допускаются

	
	сквозные
без выхода в торце, в т.ч. отлупные
	33
	допускаются

	
	с выходом в торец:
длина, мм
	100
	-
	600

	
	проценты ширины пиломатериалов
	-
	100
	-

	13
	Трещины боковые кромочные
	допускаются не пересекающие ребер кромок
	допускаются

	14
	Трещины торцовые:
метиковые, длина, проценты ширины пиломатериала:
при толщине от 50 до 100 мм
	75 (на одном торце)
	допускаются

	
	другие толщины
	не допускаются
	

	
	отлупные, диаметр, мм, при толщине пиломатериалов:
от 25 до 44 мм
	10
	допускаются

	
	от 44 до 63 мм
	25
	

	
	более 63 мм
	25
	

	Примечание 7: Трещины не должны приводить к нарушению целостности пиломатериалов.

	15
	Наклон волокон, отколнение волокон от прямого направления на длине 0,3 м, мм
	38
	допускается

	16
	Крень
	допускается без трещин на торцах
	допускается

	17
	Смоляные кармашки:
на пласти (односторонние):
ширина, мм
	6
	допускаются

	
	длина, мм
	200
	

	
	количество на каждой пласти, шт.
	10
	

	
	на кромках:
ширина, мм
	3
	

	
	длина, мм
	100
	

	
	количество на каждой кромке, шт.
	5
	

	
	на торцах:
при толщине до 22 вкл. мм
	не допускаются
	

	
	при толщине 25 мм и более:
ширина, мм
	3
	

	
	длина, мм
	33% ширины п/м
	

	18
	Сердцевина:
при толщине от 22 до 44 мм
	допускается прилегающая к внутренней пласти на расстоянии не более 0,33 толщины
	допускается

	
	при толщине менее 22 мм
	не допускается
	

	
	количество пиломатериалов в партии с сердцевиной, %
	30
	

	19
	Прорость:
количество, шт/ширина, мм/длина, мм:
на пластях несквозная:
при толщине п/м:
от 50 до 100 мм
	4/25/125
	допускается

	
	от 16 до 44 мм
	4/15/63
	

	
	на кромках
	2/2/20
	

	20
	Засмолок на пластях и кромках
	допускаются пятна и полосы
	допускается

	21
	Грибные ядровые пятна и полосы:
на пластях и кромка, размер, проценты ширины или длины пиломатериала
	25
	50
	доп.

	
	на торце, проценты от площади торца
	не допускаются
	10
	

	22
	Светлые заболонные грибные окраски и плесень: площадь на всех поверхностях, проценты от площади одной пласти:
поверхностые
	15
	-
	доп.

	
	глубина, мм
	2
	доп.
	

	
	
	в виде пятен и полос
	

	
	Глубокие
	5
	50
	

	
	
	в виде пятен и полос
	

	
	количество п/м с максимальными размерами порока в партии, %
	-
	25
	

	23
	Заболонная гниль:
твердая, размер, проценты ширины или длины п/м без выхода на торец
	25
	50
	доп.

	
	Мягкая
	не допускается

	24
	Гниль ядровая:
бурая трещиноватая
	не допускается

	
	пестрая ситовая твердая,
размер, проценты ширины/длины
	20/20
	25/33
	-

	
	площадь, проценты от площади пласти
	-
	-
	50

	
	площадь ядровой гнили на торце, проценты площади торца
	не допускается
	25

	25
	Наружная трухлявая гниль
	не допускается

	26
	Червоточина
	не допускается

	
	поверхностная
	не допускается
	доп.

	27
	Тупой обзол:
длина, проценты длины п/м:
на одной кромке
	33
	-
	доп.

	
	на обеих кромках
	25
	67
	

	
	ширина, размер не пропиленной части, проценты толщины при толщине п/м:
до 25 мм
	50
	67
	

	
	свыше 25 мм
	33
	67
	

	
	наименьший размер пропиленной части на кромке, проценты толщины п/м
	-
	50
	33

	
	наименьший размер пропиленной части на пласти, проценты ширины
	-
	-
	33

	28
	Острый обзол
	не допускается
	-

	
	на одной кромке (при сохранении номинальной ширины внутренней пласти), длина, проценты длины п/м
	
	10

	29
	Риски, глубина, мм
	0,75

	30
	Бахрома
	не допускается

	31
	Скос пропила, отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке, проценты ширины или толщины п/м
	3

	32
	Сколы, запилы:
на ребрах у внутренней пласти
	не допускаются

	
	на ребрах у наружной пласти
	допускаются по нормам для обзола

	33
	Волнистость, высота волны, мм
	0,75

	34
	Вырывы, глубина, мм:
на пластях
	0,75
	3
	доп.

	
	на кромках
	3
	5
	

	35
	Инородные включения
	не допускаются

	36
	Покоробленность продольная по кромке:
стрела прогиба, проценты длины п/м
	0,15
	0,20
	доп.

	
	количество пиломатериалов с допускаемым пороком, проценты от общего количества сорта
	20

	37
	Покоробленность продольная по пласти, стрела прогиба на длине 1,5 м, мм
	6
	13
	доп.

	38
	Покоробленность поперечная, стрела прогиба, мм, при ширине п/м:
150 мм и более
	6
	10
	доп.

	
	от 75 до 125 мм
	3
	6
	

	39
	Крыловатость, отклонение от плоскостности пласти на всей длине, мм
	13
	доп.

	Примечание 8: При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и трещин, с превышением установленных требований на 20%. 
Примечание 9: Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются. 



ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЭКСПОРТНЫЕ СЕВЕРНОЙ СОРТИРОВКИ СОСНОВЫЕ, ЛИСТВЕННИЧНЫЕ, КЕДРОВЫЕ
Требования по ГОСТ 26002-83 и ГОСТ 24454-80
	№
	Показатель, признак, порок древесины, его расположение
	Требования по сортам

	
	
	Бессортные
(1-3 сорт)
	4 сорт
	5 сорт

	1
	Порода древесины
	сосна, лиственница, кедр

	2
	Номинальная длина, м
	от 1,5 и более с градацией 0,3; от 0,45 до 1,35 с градацией 0,15

	3
	Отклонения от номинальной длины, мм
	от -12 до +25

	4
	Номинальная толщина, мм
	16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100

	5
	Отклонения от номинальной толщины, мм, при толщине:
менее 50 мм
	от -1 до +2

	
	50 мм и более
	от -2 до +3

	6
	Номинальная ширина, мм
	75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275

	7
	Отклонения от номинальной ширины, мм
	от -2 до +3

	Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и по ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности рамеры должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75. Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями размеров не должно составлять более 25% от общего количества пиломатериалов.

	8
	Сучки сросшиеся здоровые круглые и овальные, наименьший учитываемый размер - допускаемый размер. мм / среднее количество сучков на 1 м длины пиломатериалов, шт.:
на наружной пласти:
при толщине от 50 до 100 мм:
ширине 150 мм и выше
	28-38/2, 38-50/1
	допускаются

	
	ширине от 100 до 125 мм
	до 25/2, 25-38/2
	

	
	при толщине от 25 до 44 мм:
ширине 150 мм и выше
	19-25/2, 25-32/1
	

	
	ширине от 100 до 125 мм
	19-25/3, 25-32/1
	

	
	при толщине от 16 до 22 мм
	19-22/2, 22-32/1
	

	
	при ширине 75 мм для всех толщин, - размер сучков, проценты ширины
	50
	67
	доп.

	
	на внутренней пласти, количество сучков
	в 1,5 раза больше, чем для наружной
	доп.

	
	на кромках и ребрах при толщине:
от 50 до 100 мм
	13-16/5-8, 16-25/3-5, 25-32/3
	допускаются

	
	от 25 до 44 мм
	13-16/2-4, 16 мм - 67% толщины/2-4
	

	
	от 16 до 22 мм
	до 67% толщины/2
	

	
	на торцах
	до 25/2
	допускаются

	9
	Сучки сросшиеся здоровые продолговатые, разветвленные, в т.ч. выходящие на ребро, сшивные на внутренней пласти
	размер - по нормам для круглых и овальных сучков, в общем числе сросшихся круглых и овальных

	
	на кромках, глубина залегания, проценты толщины пиломатериала
	33
	допускаются

	10
	Сучки несросшиеся здоровые, загнившие, гнилые и табачные, размер, мм / среднее количество сучков на 1 м длины (в числе сросшихся здоровых), шт.:
пластевые (на наружной пласти):
при толщине от 50 до 100 мм:
ширине:
150 мм и выше
	25/1
	63/1
	доп.

	
	от 75 до 125 мм
	19/1
	50/1
	

	
	при толщине от 25 до 44 мм:
ширине:
150 мм и выше
	19/1
	50/1
	

	
	от 75 до 125 мм
	13/1
	38/1
	

	
	при толщине от 16 до 22 мм всех ширин
	только здоровые - 13/1
	38/1
	

	
	сквозные загнившие, гнилые и табачные при толщине:
от 50 до 100 мм
	не допускаются
	25/1
	доп.

	
	от 16 до 44 мм
	не допускаются
	19/1
	

	
	на кромках и ребрах: здоровые, диаметр, мм / количество на всей длине пиломатериалов, шт., при толщине:
от 50 до 100 мм
	13/1-2
	10/1-2
	доп.

	
	от 25 до 44 мм
	10/1-2
	32/2-4
	

	
	от 16 до 22 мм
	6/1-2
	25/2-4
	

	
	Отверстия от выпавших несросшихся сучков:
на пластях, размер, мм, при ширине:
от 75 до 125 мм
	не допускаются
	32

	
	150 мм и выше
	не допускаются
	38

	
	на кромках, глубина, проценты толщины п/м при толщине:
от 50 до 100 мм
	25
	100 с выходом на наружную пласть до 2 мм
	доп.

	
	от 25 до 44 мм
	33
	
	

	
	от 16 до 22 мм
	50
	
	

	11
	Сучки несросшиеся торцовые
	не допускаются
	допускаются

	Примечание 2: Размер сучков определяют по наименьшему диаметру. Размер сучка на ребре определяют по длине сечения сучка на ребре пиломатериала, на них распространяют нормы допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучка в кромку определяют по расстоянию между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру. 
Примечание 3: Количество сучков, указанное с интервалом, означает, что меньшее значение относится к коротким пиломатериалам (длина до 2,40 м), а большее значение - длинным (длина 2,70 м и более). 
Примечание 4: Сросшимися считают сучки на одной пласти сросшиеся по всему периметру, а на другой - несросшиеся. 
Примечание 5: Сучки с размерами менее указанных в таблице не учитывают. 
Примечание 6: У бессортных пиломатериалов не допускается одновременное наличие несросшихся сучков, трещин и заболонных грибных окрасок с максимально допустимыми размерами.

	12
	Трещины боковые пластевые, длина, проценты длины пиломатериалов:
несквозные
	67 с выходом на один торец глубиной до 33% толщины без выхода из торца в кромки
	допускаются

	
	сквозные,
без выхода в торец, в т.ч. отлупные на наружной пласти / на внутренней пласти:
при толщине, мм:
от 50 до 100
	33/67
	

	
	от 25 до 44
	20/33
	

	
	от 16 до 22
	не допускаются
	

	
	с выходом в тоцец: длина, мм
	50
	-
	600

	
	проценты ширины пиломатериала
	-
	100
	-

	13
	Трещины боковые кромочные
	допускаются не пересекающие ребра
	допускаются

	14
	Трещины торцовые:
метиковые, длина, проценты ширины пиломатериала:
при толщине:
от 50 до 100 мм
	50 (на одном торце)
	допускаются

	
	другие толщины
	не допускаются
	

	
	отлупные, диаметр, мм, при толщине пиломатериалов:
от 25 до 44 мм
	10
	допускаются

	
	от 44 до 63 мм
	19
	

	
	свыше 63 мм
	25
	

	Примечание 7: Трещины не должны приводить к нарушению целостности пиломатериалов.

	15
	Наклон волокон, отклонение волокон от прямого направления на длине 0,3 м, мм
	25
	допускается

	16
	Крень
	допускается без трещин в торцах
	допускается

	17
	Смоляные кармашки:
на пласти (односторонние):
ширина, мм
	6
	допускаются

	
	длина / количество на кадой пласти, шт., при толщине:
от 50 до 100 мм
	200/8
	

	
	от 16 до 44 мм
	125/5
	

	
	на кромках:
ширина, мм
	3
	допускаются

	
	длина, мм
	100
	

	
	количество на каждой кромке, шт.
	4
	

	
	на торцах:
при толщине до 22 мм, мм
	не допускаются
	

	
	при толщине от 25 мм и более:
ширина, мм
	3
	

	
	длина, мм
	33% ширины
	

	18
	Сердцевина:
при толщине 25 мм и более
	допускается
	допускается

	
	при толщине 22 мм и менее
	допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом в наружную
	

	
	количество пиломатериалов в партии с сердцевиной, %
	30
	

	19
	Прорость:
на пластях и кромках:
ширина, мм
	не допускается
	50
	доп.

	
	длина, мм:
при толщине п/м от 50 до 100 мм – односторонняя прорость
	-
	доп.
	

	
	при толщине 16 - 44 мм
	-
	175
	

	
	на пласти несквозная:
ширина, мм
	25
	допускается

	
	длина, мм / количество, шт.
	75/1 или 50/3
	

	
	на кромках:
ширина, мм
	2
	допускается

	
	длина, мм / количество, шт.
	15/2
	

	
	на торцах
	не допускается
	допускается

	20
	Засмолок на пластях и кромках
	допускаются пятна и полосы
	допускается

	21
	Грибные ядровые пятна и полосы:
на пластях и кромках, размер, проценты ширины или длины пиломатериала:
при толщине п/м:
от 50 до 100 мм
	20 без выхода в торцы
	50
	доп.

	
	от 44 до 16 мм
	не допускаются
	50
	

	
	на торце, проценты от площади торца
	не допускаются
	10
	

	22
	Светлые заболонные грибные окраски и плесень:
поверхностные:
глубина, мм
	2
	доп.
	доп.

	
	
	в виде пятен и полос
	

	
	общая площадь, проценты от:
площади одной пласти
	15
	-
	

	
	площади торца
	не допускается
	10
	

	
	глубокие
общая площадь, проценты от:
площади одной пласти:
	5
	50
	

	
	площади торца
	не допускается
	10
	

	
	количество пиломатериалов в партии с максимальными размерами порока, %
	-
	25
	

	23
	Заболонная гниль:
тведая (без выхода в торцы), размер, проценты ширины или длины пиломатериала при толщине:
от 50 и более
	20
	50
	доп.

	
	до 44 мм
	не допускается
	50
	

	
	мягкая
	не допускается

	24
	Гниль ядровая:
бурая трещиноватая
	не допускается

	
	пестрая ситовая твердая, площадь:
на пласти, проценты от площади пласти
	не допускается
	50

	
	на торце, проценты площади торца
	не допускается
	20

	25
	Наружная трухлявая гниль
	не допускается

	26
	Червоточина:
	не допускается

	
	поверхностная
	-
	доп.

	27
	Тупой обзол:
длина, проценты длины пиломатериала
	33 (на одной кромке), 25 (на обеих кромках)
	67
	доп.

	
	размер непропиленной части на пласти, процентытолщины пиломатериала при толщине пиломатериала:
до 25 мм
	50
	67
	

	
	выше 25 мм
	33
	67
	

	
	наименьший размер пропиленной части на кромке, проценты толщины п/м
	-
	50
	33

	
	наименьший размер пропиленной части на пласти, проценты толщины и ширины
	-
	-
	33

	28
	Острый обзол:
	не допускается
	-

	
	на одной кромке (при сохранении номинальной ширины внутренней пласти), длина, проценты длины п/м
	-
	10

	29
	Риски, глубина, мм
	0,75

	30
	Бахрома
	не допускается

	31
	Скос пропила, отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке, проценты ширины или толщины п/м
	3

	32
	Сколы, запилы:
на ребрах у внутренней пласти
	не допускаются

	
	на ребрах у наружной пласти
	допускаются по нормам для обзола

	33
	Волнистость, высота волны, мм
	0,75

	34
	Вырывы, глубина, мм:
на пластях
	0,75
	3
	доп.

	
	на кромках
	3
	5
	

	35
	Инородные включения
	не допускаются

	36
	Покоробленность продольная:
по кромке:
стрела прогиба, проценты от длины пиломатериала
	0,15
	0,20
	доп.

	
	количество пиломатериалов с допускаемым пороком, проценты от общего количества сорта
	20

	
	по пласти,
стрела прогиба на длине 1.5 м, мм
	6
	13
	доп.

	37
	Покоробленность поперечная, стрела прогиба, мм: при ширине пиломатериалов:
150 мм и более
	6
	10
	доп.

	
	от 75 до 125 мм
	3
	6
	

	38
	Крыловатость, отклонение от плоскостности пласти на всей длине, мм
	13
	доп.

	39
	Количество пиломатериалов с покоробленностью продольной по пласти, поперечной и крыловатостью, проценты от общего количества
	10
	20
	доп.

	Примечание 8: При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и трещин, с превышением установленных требований на 20%. 
Примечание 9: Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.


